8. Materiali da costruzione

Verifica capitolo 8

Verifica capitolo 7

8.30

3 giorni:

Volume cemento: Vcem = Mcem / (cem = 1000 g / (3.15 g/cm3) = 317.5 cm3

se a/c=0.5 a=c·1000g= 500g

Volume acqua: VH2O = MH2O / (H2O = 500 g / (1 g/cm3) = 500 cm3

Volume totale: Vtot = Vcem + VH2O = 317.5 cm3 + 500 cm3 = 817.5 cm3

Dopo 3 giorni di stagionatura → h=50% (Tab. 8.7)

Vpi = 2.06 ( Vcem ( h = 2.06 ( 317.5 cm3 ( 0.5 = 327 cm3

Vcnr = Vcem ( (1 ( h) = 317.5 cm3 ( (1 ( 0.5) = 158.7 cm3

Vpc = Vtot ( (Vpi + Vcnr) = 817.5 cm3 ( (327 cm3 + 158.7 cm3) = 331.8 cm3

p = Vpc / Vtot = 331.8 cm3/817.5 cm3·100=

p = 41%

Analogamente:

7 giorni → h=0.60%: p = 37%

6 mesi → h=0.92%: p = 23%

8.31

a/c = 0.4 → a=c·1000g= 400g

Volume cemento: Vcem = Mcem / (cem = 1000 g / (3.15 g/cm3) = 317.5 cm3

Volume acqua: VH2O = MH2O / (H2O = 400 g / (1 g/cm3) = 400 cm3

Volume totale: Vtot = Vcem + VH2O = 317.5 cm3 + 400 cm3 = 717.5 cm3

Dopo 3 giorni di stagionatura → h=50% (Tab. 8.7)

Vpi = 2.06 ( Vcem ( h = 2.06 ( 317.5 cm3 ( 0.5 = 327 cm3

Vcnr = Vcem ( (1 ( h) = 317.5 cm3 ( (1 ( 0.5) = 158.7 cm3

Vpc = Vtot ( (Vpi + Vcnr) = 717.5 cm3 ( (327 cm3 + 158.7 cm3) = 231.8 cm3

p = Vpc / Vtot = 231.8 cm3/717.5 cm3·100=

p = 32%

Analogamente:

a/c = 0.5: p = 41%

a/c = 0.6: p 47%

8.32

Considerando una pasta cementizia con rapporto a/c = 0.5 e 1000 g di cemento per il quale si ha:

Vcem = 317.5 cm3

VH2O = 500 cm3

Vtot = 817.5 cm3

Al generico tempo t, quando il grado d’idratazione avrà raggiunto il valore h, il volume totale Vtot sarà ripartito tra:

Vpi = 2.06 ( Vcem ( h =  2.06 ( 317.5 cm3 ( h

Vcnr =  Vcem ( (1 ( h) = 317.5 cm3 ( (1 ( h)

Vpc = Vtot ( (Vpi + Vcnr) = 817.5 ( [2.06 ( 317.5 cm3 ( h + 317.5 cm3 ( (1 ( h)]

La condizione richiesta di p = 32% sarà raggiunta quando Vpc = 32% ( 817.5 cm3 = 261.6 cm3

817.5 ( [2.06 ( 317.5 cm3 ( h + 317.5 cm3 ( (1 ( h)] = 261.6 cm3 → h =71%

Analogamente:

a/c = 0.6: h = 92%

8.33

h = 71%: circa 14 giorni

h = 92%: circa 6 mesi

8.34

Vpasta nel cls = Vcem + VH2O = (350 kg/3.15 kg/litro) + (350*0.4) litri = 111.1 litri + 140 litri = 251.1 litri

MH2O = Mcem ( a/c = 1000 g ( 0.4 = 400 g

Vcem = Mcem / (cem = 1000 g / (3.15 g/cm3) = 317.5 cm3

VH2O = 400 cm3

Vtot = Vcem + VH2O = 317.5 cm3 + 400 cm3= 717.5 cm3

Per 7 giorni di stagionatura h=0.60

Vpi = 2.06 ( Vcem ( h =  2.06  ( 317.5 cm3 ( 0.60= 392.4 cm3

Vcnr =  Vcem ( (1 ( h) = 317.5 cm3 ( (1 ( h) = 127 cm3

Vpc = Vtot ( (Vpi + Vcnr)= 717.5- (392.4+127)= 198.1 cm3

p = Vpc / Vtot = 198.1 cm3/717.5 cm3·100=27.6%

Vpc = Vpasta ( p = 251.1 litri ( 27.6% = 69.3 litri

Pcls = 69.3 litri / 1000 litri= 6.9%

Bertolini, Carsana Materiali da costruzione Vol. I (© 2014 De Agostini Scuola)