2. Materiali da costruzione

Verifica capitolo 2

Verifica capitolo 2

2.9

= 250 MPa < Rs = 300 MPa

= /E = 0.0012 = 0.12%

2.10

Essendo = 250 MPa, L0= 1m = 103 mm A0= 100 mm2

ΔL = L0·=  1.2 mm

F = 25 kN

2.12

= 0.02 ≈ 22 MPa

E ≈ 1100 MPa = 1.1 GPa

Rs = 27 MPa

Il materiale potrebbe essere polietilene ad alta densità

HDPE.

2.13

= F/A0 = 450 N/25 mm2=18 MPa

= /E = 18 MPa/1100 MPa = 0.0164 = 1.64%

ΔL = L0·=  2.6·103 mm · 0.0164 = 42 mm

2.14

Acciaio 		E=210 GPa, Rs= 300 MPa

Lega di alluminio E=70 GPa, Rs= 250 MPa

Il materiale più resistente e più rigido è l’acciaio

2.15

a) Vincolo sullo sforzo

F/A < s/2

A > F/(s/2) = 67 mm2 (d > 9 mm)

b) Vincolo sulla deformazione

/E < =0.1%

FE·A) < 

A > F/(E*) = 48 mm2(d > 8 mm)

dscelto = 10 mm

A = 79 mm2

2.18

A% = (Lf  Lo) / Lo×100 = (27.5mm-20mm)/20mm×100

A% = 37.5%

Z% = (Ao  Amin) / Ao= (12.6mm2  8.7mm2) / 12.6mm2  100

Z% = 30.9%

2.19

Provino A:

A% = (Lf  Lo) / Lo×100 = (72.5mm-50mm)/50mm×100

A% = 45.0%Provino B:

A% = (Lf  Lo) / Lo×100 = (34.6mm-25mm)/25mm×100

A% = 38.4%

Il materiale con cui è realizzato il provino A è più duttile.

2.26

K = (a)½ = 10 MPa·(·0.5·103m)½ = 0.40 MPa*m1/2

K = 0.40 MPa*m1/2 << Kc

Il difetto non propaga.

2.27

K = Kc       cr(a cr) ½ = Kc

acr = Kc2/(2) = (8 MPam½)2/[(6 MPa)2] = 0.566 m acr = 566 mm

Bertolini, Carsana Materiali da costruzione Vol. I (© 2014 De Agostini Scuola)